12283 UB R ESNEK YÖN AYIRICI DELİNEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Şekildeki Esnek yön ayırıcı delineator, gövdesi ve tabanıyla bir bütün halindedir. Gövdenin taban kısmı körüklüdür. Gövdesinin, körüklü kısımdan sonraki bölümünde 2 adet reflektif yatağı vardır ve 2 adet reflektif bant yapıştırılır. Gövdenin, tepesinde Soket vardır ve üzerine lamba ve levha takma imkanı sağlanır. Tabanı dairesel olup, üzerinde 3 adet zemine bağlantı yuvası vardır. Taban alt kısmında hava şartlarından dolayı biriken su ların atılması için 3 adet su tahliye kanalları vardır. Keskin kenarlar yuvarlatılmış olup, yüzeyi düzgün ve pürüzsüzdür. Yüzeyindeki çıkıntılı kısımlar ve reflektif yatakları birbirine paraleldir.

Boyutlar: Delineatorün ve montaj elemanlarının boyutları için EK-3/3’ e bakınız.

Ağırlık: 750 gr ± %5 dir.

Renk: Delineator turuncu renklidir, UV katkılıdır. Reflektif bantlar gümüş renklidir.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

- Gövdenin tabandan sonraki kısmındaki körük, delineatorün bükülmesi esnasında esneklik sağlayarak direncinin ve ömrünün artmasını sağlar.

- Esnek malzemeden imal edilmiş olup, kırılmaz, darbelere dayanıklıdır.

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Delinatorün malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki TPU malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ASTM D792 | g/cm³ | 1.19 |
| Çekme dayanımı | ASTM D412 | Mpa | 40 |
| %100 Esneklik modülü | ASTM D412 | Mpa | 8.0 |
| Maksimum uzama | ASTM D412 | % | 500 |
| Yırtılma dayanımı | ASTM D624 | N/mm | 140 |
| Taber aşınma | ASTM D1044 | mg | 20 |
| Sertlik | ASTM D2240 | Shore A | 92±2 |

EK-1/3

Malzemeler -20°C ila +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Delineator, tabanı ile beraber bir bütün halinde plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

1.5 MONTAJ YÖNTEMİ

Dübel (PP) Ø18x90 mm

Trifon vida Ø10x105 mm

1.6 AMBALAJLAMA

Ürünler montaj elemanları ile beraber 15 adet olarak kolilerde paketlenerek sevk edilir.

2. REFLEKTİF BANT

2.1 PERFORMANS ÖZELLİĞİ

Delineator Mikroprizmatik Reflektif Yansıma Değerleri

| cd/lxm² |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gözlem Açısı | Giriş Açısı | Oryantasyon |  |  |
|  |  | 0° | 90° | Ortalama |
| 0.2° | -4° | 910.0 | 766.0 | 838.0 |
|  | 30° | 532.0 | 471.0 | 501.5 |
| 0.5° | -4° | 199.0 | 287.0 | 243.0 |
|  | 30° | 158.0 | 95.4 | 126.7 |

EK-2/3

EK-3/3