FLAŞÖRLÜ YOL KASİSİ VE

FLAŞÖRLÜ YOL KASİSİ KAPAĞI

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Şekildeki flaşörlü yol kasisi ve kapağı birbirinden ayrıktır. Flaşörlü yol kasisi gövde ve solar enerji devresinden oluşmaktadır. Solar enerji devresi led lerle beraber şeffaf muhafaza içine yerleştirilip, kasisin ortasındaki yuvaya 2 adet vidayla sabitlenmektedir. Solar enerji devresinin ön ve arka yüzeylerinde 3’er adet led vardır. Kasisin yan yüzeylerinde geçmeli dişler vardır. Üst yüzeyinde zemine bağlantı için 4 adet bağlantı deliği vardır. Kasisin üst yüzeyi kabartmalı çizgilerden oluşmaktadır.

Kapak tek parça halindedir. Üst yüzeyi kabartmalı çizgilerden oluşmaktadır. Yüzeyinde 2 adet zemine bağlantı deliği vardır. Kasise bakan yan yüzeyinde geçmeli diş vardır. Keskin kenarlar yuvarlatılmış olup, yüzeyler düzgün ve pürüzsüzdür.

Boyutlar: Yol kasisinin, kapağının ve zemine bağlantı elemanlarının boyutları için EK-3/3’ e bakınız.

Ağırlık: Kasis  3200 gr ± %5 dir.

Kapak 1100 gr ± %5 dir.

Renk: Yol kasisi ve kapağı sarı renkli, solar enerji devre muhafazası şeffaf renklidir.

Kasis ve kapağı için siyah renk opsiyonu vardır.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

- Solar enerjili ledler

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Kasisin ve kapağının malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki PPC malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ISO 1183 | g/cm³ | 0.905 |
| Çekme gerilimi (yield) | ISO 527-1, -2 | Mpa | 20 |
| Çekme modülü | ISO 527-1, -2 | Mpa | 1100 |
| Çentikli charpy darbe dayanımı | ISO 179 | (+23°C , Tip 1, Edgewise, A çentik) kJ/m² | 66 |
| Çentikli charpy darbe dayanımı | ISO 179 | (-20°C , Tip 1, Edgewise, A çentik) kJ/m² | 7 |
| Ball indentation sertliği (H 358/30) | ISO 2039-1 | R-scale | 46 |

EK-1/3

Solar enerji devre mahfazasının malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki PC malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ASTM D792 | kg/m³ | 1,2 |
| Işık kırınım indeksi | ASTM D542 | n0 | 1.586 |
| Işık Transmisyonu | ASTM D1003 | % | 89 |
| Kopmada uzama | ASTM D638 | % | 150 |
| Basma esneklik modülü | ASTM D790 | Mpa | 2,41 |
| Çentikli izod darbe dayanımı @23°C | ASTM D256 | J/m | 900 |
| Rockwell sertliği | ASTM D785 | M scale | 74 |

Malzemeler -20°C ila +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Kasis, kapağı ve solar devre muhafazası plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

Solar enerji devresi ledlerle beraber şeffaf muhafazanın içine yerleştirilip, kasisin ortasındaki yuvaya 2 adet vidayla sabitlenmektedir.

1.5 MONTAJ YÖNTEMİ

Dübel (PP) Ø18x90 mm

Trifon vida Ø10x105 mm

1.6 AMBALAJLAMA

Ürünler (kasis)  montaj elemanları ile birlikte 4 adet olarak koli içerisinde paketlenerek sevk edilir.

(kapak) montaj elemanları ile birlikte 2adet olarak koli içerisinde paketlenerek sevk edilir.

2. SOLAR ENERJİ DEVRESİ VE LEDLER

2.1 PERFORMANS ÖZELLİĞİ

| Solar Batarya Özellikleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solar panel | Tip | monocrystalline silicon cell |
|  | Ölçü | 60x54 mm |
|  | Voltaj | 3 V |
|  | Akım | 120 mA |
| Batarya | Malzeme | Ni-MH |
|  | Akım/voltaj | 2000 mA/h-1.2 V |
| LED | Renk | Sarı/Kırmızı |
|  | Ölçü | Ø5mm |
|  | Flaş sayısı | 120 f/dk. |
|  | Uyarı mesafesi |  |
|  | Çalışma süresi | Tüm gece / Güneşli hava |
|  | Çalışma sıcaklığı | -20°C ila +80°C |

EK-2/3

EK-3/3