TRAFİK KONİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Şekildeki trafik konisi, gövdesi ve tabanı ile bir bütün halinde olup, tepesinde kancalı el tutma yeri vardır, tabanı karedir. Tabanın köşe ve kenarları yuvarlatılmıştır. Gövdesinde 2 adet reflektif folyo vardır. Yüzeyi düzgün ve pürüzsüzdür. Koni üst üste istiflemeye uygundur.

Boyutlar: Koni gövdesinin ve tabanının boyutları için ve istiflendiğinde toplam yüksekliği için EK-2/2’ e bakınız.

Ağırlık: 4200 gr  ± %5 dir.

Renk: Koni gövdesi kırmızı renklidir, tabanı siyah renklidir, reflektif folyolar beyaz renklidir. UV katkılıdır.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

- Koni gövdesinin tepe kısmında taşımayı kolaylaştırıcı; zincir ve uyarıcı şerit takmayı sağlayan, gövdeye birleşik kanca şeklinde el tutma yeri vardır.

- Ağırlıklı tabanı vardır. (Koni, tabanıyla aynı şekilde olan ağır bir plastik tabakanın, koninin üstünden geçirilip, tabanına yerleştirilmesiyle ağırlaştırılmıştır.)

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Koni gövdesinin malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki PPC malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Özgül ağırlık |  | 20°C, kg/m³ | 890-910 |
| Çekme gerilimi (yield) | ISO 527-2 | (50 mm/min) Mpa | 20 |
| Basma esneklik modülü | ISO 178 | (5 mm/min) Mpa | 900 |
| İzod çentikli darbe dayanımı | ISO 180 | (+23°C) KJ/m² | 45 |
| İzod çentikli darbe dayanımı | ISO 180 | (-20°C) KJ/m² | 8 |

Taban ağırlığının malzemesi PP dir.

Malzemeler -20°C ile +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Koni ve tabanı plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

1.5 AMBALAJLAMA

Ürünler isteğe bağlı adetlerde ambalajlanarak sevk edilir.

EK-1/2

EK-2/2