SOLAR YOL BUTONU

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Şekildeki solar yol butonu gövde, koruyucu taban, solar enerji devresi, solar devre muhafazası ve ledlerden oluşmaktadır. Gövde, solar devre, muhafaza ve ledler biribirine bağımlı olup, koruyucu taban ayrıktır. Gövde, üst yüzeyi düzgün piramit şeklini anımsatmaktadır. Tabanında zeminle buton arasında esneklik sağlayan koruyucu taban vardır. Koruyucu taban, butonun tabanını saracak şekilde çeperli olup, tabanla birebir örtüşecek şekildedir. Solar devre, şeffaf bir muhafaza içine yerleştirilerek gövdenin tam ortasındaki boşluğa 4 adet vidayla sabitlenmiştir. Ön ve arka yüzeylere bakan kısımlarda 2’şer adet ledler vardır. Üst yüzeyine bakan kısımda solar enerji paneli vardır. Yan yüzeylerdeki girintili kısımlarda 1’er adet zemine bağlantı deliği vardır. Keskin kenarlar yuvarlatılmış olup, yüzeyler düzgün ve pürüzsüzdür.

Boyutlar: Yol butonunun ve montaj elemanlarının boyutları için EK-3/3’ e bakınız.

Ağırlık: 480 gr ± %5 dir.

Renk: Yol butonunun gövdesi metalik renkli, koruyucu taban siyah renkli, devreyi koruyucu muhafaza şeffaf renkli, ledler kırmızı renklidir.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

- Solar enerjili ledler

- Solar devre üzerindeki sarsıntıyı minimize etme amaçlı koruyucu poliüretan esnek taban

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Gövdesinin malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki Al malzemedir.

| KİMYASAL KOMPOZİSYON |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg |
| % Ave | 88,577 | 10,103 | 0,403 | 0,048 | 0,142 | 0,445 |
| MEKANİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |
| Test tipi |  |  | Birim |  | Değer |  |
| Özgül ağırlık |  |  | kg/dm³ |  | 2,7 |  |
| Çekme gerilmesi(sert…tavlı) |  |  | kg/mm² |  | 180…80 |  |
| Kopma uzaması(sert…tavlı) |  |  | % |  | 2..35 |  |
| Elastisite modülü |  |  | kN/mm² |  | 70 |  |
| Isı genleşme katsayısı |  |  | 10-6 / °C |  | 23,8 |  |

EK-1/3

Solar devre muhafazasının malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki PC malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ASTM D792 | kg/m³ | 1,2 |
| Işık kırınım indeksi | ASTM D542 | n0 | 1.586 |
| Işık Transmisyonu | ASTM D1003 | % | 89 |
| Kopmada uzama | ASTM D638 | % | 150 |
| Basma esneklik modülü | ASTM D790 | Mpa | 2,41 |
| Çentikli izod darbe dayanımı @23°C | ASTM D256 | J/m | 900 |
| Rockwell sertliği | ASTM D785 | M scale | 74 |

Koruyucu esnek tabanın malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki TPU malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ASTM D792 | g/cm³ | 1.19 |
| Çekme dayanımı | ASTM D412 | Mpa | 40 |
| %100 Esneklik modülü | ASTM D412 | Mpa | 8.0 |
| Maksimum uzama | ASTM D412 | % | 500 |
| Yırtılma dayanımı | ASTM D624 | N/mm | 140 |
| Taber aşınma | ASTM D1044 | mg | 20 |
| Sertlik | ASTM D2240 | Shore A | 92±2 |

Malzemeler -20°C ila +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Yol butonu, metal enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

Solar devre muhafazası, plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

Solar devre ledlerle birlikte muhafazası nın içine yerleştirilerek, butonun ortasındaki boşluğa vidalarla sabitlenmektedir.

1.5 MONTAJ YÖNTEMİ

Dübel (PP) Ø14x70 mm

Trifon vida Ø8x100 mm

1.6 AMBALAJLAMA

Ürünler montaj elemanları ile birlikte 1’er adet olarak karton kutular içerisinde paketlenerek sevk edilir.

2. SOLAR ENERJİ DEVRESİ VE LEDLER

2.1 PERFORMANS ÖZELLİĞİ

| Solar Batarya Özellikleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solar panel | Tip | monocrystalline silicon cell |
|  | Ölçü | 60x54 mm |
|  | Voltaj | 3 V |
|  | Akım | 120 mA |
| Batarya | Malzeme | Ni-MH |
|  | Akım/voltaj | 2000 mA/h-1.2 V |
| LED | Renk | Sarı/Kırmızı |
|  | Ölçü | Ø5mm |
|  | Flaş sayısı | 120 f/dk. |
|  | Uyarı mesafesi |  |
|  | Çalışma süresi | Tüm gece / Güneşli hava |
|  | Çalışma sıcaklığı | -20°C ila +80°C |

EK-2/3

EK-3/3