YOL BUTONU

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Şekildeki yol butonu gövde ve akrilik reflektif lenslerden oluşmaktadır. Gövde, kümbet biçimindedir. Ön ve arka yüzeylerde 3’er adet yuvarlak akrilik reflektif lensler vardır. Üst yüzeyinin köşelerinde 4 adet zemine bağlantı deliği vardır. Keskin kenarlar yuvarlatılmış olup, yüzeyler düzgün ve pürüzsüzdür.

Boyutlar: Yol butonunun ve montaj çivisinin boyutları için EK-3/3’ e bakınız.

Ağırlık: 120 ± %5 dir.

Renk: Yol butonu gövdesi sarı renkli, akrilik reflektif lensler kırmızı ve beyaz renklidir. UV katkılıdır.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

- Bir yönde kırmızı diğer yönde beyaz akrilik reflektif lensler vardır.

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Gövdesinin malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki PPC malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Özgül ağırlık |  | 20°C, kg/m³ | 890-910 |
| Çekme gerilimi (yield) | ISO 527-2 | (50 mm/min) Mpa | 20 |
| Basma esneklik modülü | ISO 178 | (5 mm/min) Mpa | 900 |
| İzod çentikli darbe dayanımı | ISO 180 | (+23°C) KJ/m² | 45 |
| İzod çentikli darbe dayanımı | ISO 180 | (-20°C) KJ/m² | 8 |

Akrilik Reflektif lens camının malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki akrilik malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ISO 1183 | g/cm³ | 1.18 |
| Işık kırınım indeksi | ISO 489 |  | 1.490 |
| Işık Transmisyonu | ASTM D1003 | % | 92.0 |
| Çekme gerilimi (yield) | ISO 527-2 | Mpa | 80.0 |
| Basma esneklik modülü | ISO 178 | Mpa | 3200 |
| Çentikli izod darbe dayanımı | ISO 180/1A | kJ/m² | 1.80 |
| Rockwell sertliği | ISO 2039-2 | M scale | 98 |

EK-1/3

Malzemeler -20°C ile +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Yol butonu ve akrilik lens plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

Akrilik lensler, mercek ve reflektiften oluşmaktadır.

Akrilik lensler üretim safhasında yol butonuna yerleştirilir.

1.5 MONTAJ YÖNTEMİ

Burgulu çivi Ø6x105 mm

1.6 AMBALAJLAMA

Ürünler montaj elemanları ile birlikte isteğe bağlı adetlerde paketlenerek sevk edilir.

2. REFLEKTİF MALZEME

2.1 PERFORMANS ÖZELLİĞİ

| Yansıtma katsayısı R' cd/(lx*m2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| gözlem açısı | giriş açısı | beyaz | kırmızı |
| 0.2° | -4° | 250 | 45 |
|  | 30° | 150 | 25 |
| 0.5° | -4° | 95 | 15 |
|  | 30° | 65 | 10 |
| cam kürecikli |  |  |  |
| ASTM D4956 standardının Tip 3 kriterlerini karşılar |  |  |  |

EK-2/3

EK-3/3