12005-2 YB YOL BUTONU

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Şekildeki yol butonu gövde , esnek lens yatağı ve akrilik reflektif lenslerden oluşmaktadır. Gövde, üst yüzeyi düzgün yan yüzeyleri açılı şekildedir. Ön ve arka açılı yüzeylerde 1+1  adet uc kısımları yuvarlak dikdörtgen şeklinde  akrilik reflektif lensler vardır. Akrilik reflektif lenslerin yerleştirildiği ve sızdırmazlık sorununu  giderdiği esnek lens yatağı vardır. Üst yüzeyininde 2 adet zemine bağlantı deliği vardır. Keskin kenarlar yuvarlatılmış olup, yüzeyler düzgün ve pürüzsüzdür.

Boyutlar: Yol butonunun ve montaj çivisinin boyutları için EK-3/3’ e bakınız.

Ağırlık: 150 gr ± % 5 dir.

Renk: Yol butonunun gövdesi sarı renkli, esnek lens yatağı  siyah,akrilik reflektif lensler kırmızı ve beyaz renklidir. UV katkılıdır.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

- Bir yönde kırmızı diğer yönde beyaz akrilik reflektif lensler vardır

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Butonun malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki PPC malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ISO 1183 | g/cm³ | 0.905 |
| Çekme gerilimi (yield) | ISO 527-1, -2 | Mpa | 20 |
| Çekme modülü | ISO 527-1, -2 | Mpa | 1100 |
| Çentikli charpy darbe dayanımı | ISO 179 | (+23°C , Tip 1, Edgewise, A çentik) kJ/m² | 66 |
| Çentikli charpy darbe dayanımı | ISO 179 | (-20°C , Tip 1, Edgewise, A çentik) kJ/m² | 7 |
| Ball indentation sertliği (H 358/30) | ISO 2039-1 | R-scale | 46 |

Akrilik reflektif lens camının malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki akrilik malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ISO 1183 | g/cm³ | 1.18 |
| Işık kırınım indeksi | ISO 489 |  | 1.490 |
| Işık Transmisyonu | ASTM D1003 | % | 92.0 |
| Çekme gerilimi (yield) | ISO 527-2 | Mpa | 80.0 |
| Basma esneklik modülü | ISO 178 | Mpa | 3200 |
| Çentikli izod darbe dayanımı | ISO 180/1A | kJ/m² | 1.80 |
| Rockwell sertliği | ISO 2039-2 | M scale | 98 |

EK-1/3

Malzemeler -20°C ila +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Yol butonu, esnek lens yatağı ve akrilik lens plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

Akrilik lensler, mercek ve reflektiften oluşmaktadır.

Akrilik lensler üretim safhasında yol butonuna yerleştirilir.

1.5 MONTAJ YÖNTEMİ

Dübel (PP) Ø14x70 mm

Trifon vida Ø8x100 mm

1.6 AMBALAJLAMA

Ürünler montaj elemanları ile birlikte isteğe bağlı adetlerde paketlenerek sevk edilir.

2. REFLEKTİF MALZEME

2.1 PERFORMANS ÖZELLİĞİ

| Yansıtma katsayısı R' cd/(lx*m2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| gözlem açısı | giriş açısı | beyaz | kırmızı |
| 0.2° | -4° | 250 | 45 |
|  | 30° | 150 | 25 |
| 0.5° | -4° | 95 | 15 |
|  | 30° | 65 | 10 |
| cam kürecikli |  |  |  |
| ASTM D4956 standardının Tip 3 kriterlerini karşılar |  |  |  |

EK-2/3