CAM KEDİGÖZLÜ YOL BUTONU

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Şekildeki cam kedigözlü yol butonu gövde cam kedigözlerinin oturacağı plastik yuva ve cam kedigözlerinden oluşmaktadır. Gövde, kare şeklinde olup, ön ve arka yüzeylerdeki yuvalarda 3’er adet cam kedigözleri vardır. Üst yüzeyinde 2 adet zemine bağlantı deliği vardır. Keskin kenarlar yuvarlatılmış olup, yüzeyler düzgün ve pürüzsüzdür.

Boyutlar: Yol butonunun ve montaj elemanlarının boyutları için EK-3/3’ e bakınız.

Ağırlık: 135 gr ± % 5 dir.

Renk: Yol butonunun gövdesi sarı renkli, plastik yuva siyah, cam kedigözleri kırmızı ve beyaz renklidir. UV katkılıdır.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

- Bir yönde kırmızı diğer yönde beyaz cam kedigözleri vardır.

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Gövdesinin malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki ABS malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ASTM D1505 | g/cm³ | 1.04 |
| Çekme dayanımı (@ yield) | ASTM D638 | psi | 6530 |
| Basma esneklik modülü | ASTM D790 | psi | 334000 |
| Çentikli izod darbe dayanımı | ASTM D256 | (-20°C , 0.125 in) ft-lb/in | 1.12 |
| Çentikli izod darbe dayanımı | ASTM D256 | (+23°C , 0.125 in) ft-lb/in | 5.62 |
| Rockwell sertliği | ASTM D785 | R-scale | 103 |

EK-1/3

Malzemeler -20°C ila +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Yol butonu, plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

Cam kedigözleri plastik yuvalarla birlikte  gövde üzerindeki yataklarına montaj edilir.

1.5 MONTAJ YÖNTEMİ

Dübel (PP) Ø14x70 mm

Trifon vida Ø8x100 mm

1.6 AMBALAJLAMA

Ürünler montaj elemanları ile beraber 18  adet olarak  kolilerde paketlenerek sevk edilir.

2. KEDİGÖZLERİ

2.1 PERFORMANS ÖZELLİĞİ

| Yansıtma katsayısı R' mcd/lx |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| giriş açısı | gözlem açısı | beyaz | kırmızı |
| 5° | 0.3° | 80 | 16 |
| 10° | 0.5° | 48 | 6 |
| 10° | 1° | 32 | 4 |
| 15° | 2° | 10 | 1.2 |
| Malzeme tipi : cam |  |  |  |
| çap: 13 mm |  |  |  |
| Renk faktörü |  |  |  |
| beyaz | 1 |  |  |
| kırmızı | 0.2 |  |  |
| TS EN 1463-1:1997 standardına uygundur. |  |  |  |

EK-2/3

EK-3/3